Table 13.18

_________________________________________________________

Run    Bulk Gas      CFFlow   Power                       Etch Rate   Etch Rate

Flow(sccm)   (sccm)      (Ws)    Selectivity     (A°/min)   Non Uniformity

1              60                5             550          10.93          2710      11.7

2             180               5             550          19.61          2903      13.0

3               60             15             550           7.17           3021        9.0

4             180             15             550          12.46          3029      10.3

5               60               5             700          10.00          3233      10.8

6             180               5             700          17.50          3679      12.2

7               60             15             700            6.94          3638        8.1

8             180             15             700           11.77         3814        9.3

9             120             10             625           11.61         3378      10.3

10             120             10             625           11.17         3295      11.1